****

**Варианты межкомнатных и межквартирных перегородок из керамических камней ТМ «KERAKAM»**

**\* Сравнение производится на 1м2 стены**

**\*\* В таблице заложены рекомендованные для \*\*\* области цены по состоянию на ноябрь 2016г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **Конструкция стены** | |
| **«KERAKAM 8»** | **«KERAKAM 12»** |
| **Толщина стены** | 80,0 мм | 120,0 мм |
| **Индекс звукоизоляции** | **42,0 дБ** | **46,0 дБ** |
| **Прочность** | М100 | М125-150 |
| **Расход, м2** | 8,56 шт/м2 | 8,56 шт/м2 |
| **Расход, м3 с раствором** | 106,5 шт/м3 | 71 шт/м3 |
| **Плотность** | 880 кг/м3 | 970 кг/м3 |
| **Вес** | 8,0 кг | 13,0 кг |
| **Размеры, мм** | 510×80×219 | 510х120х219 |
| **Цена, руб** | **-** | **-** |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **Конструкция стены** | | |
| **«KERAKAM 25XL»** | **«KERAKAM SuperThermo 30»** | **«KERAKAM 8» + изол. 40 + «KERAKAM 8»**  Конструкция 2 перегородки.JPG |
| **Толщина стены** | 250,0 мм | 300,0 мм | 200,0 мм |
| **Индекс звукоизоляции** | **54,0 дБ** | **54 дБ** | **64,0 дБ** |
| **Прочность** | М125-150 | М50 | М100 |
| **Расход, м2** | 11,49 шт/м2 | 16,8 шт/м2 | 17,12 шт/м2 |
| **Расход, м3** | 45,8 шт/м3 | 56,8 шт/м3 | 113,6 шт/м3 |
| **Плотность** | 880 кг/м3 | 650 кг/м3 | 880кг/м3 |
| **Вес** | 18,2 кг | 11 кг | 8,0 кг |
| **Размеры, мм** | 380х250х219 | 255х300х219 | 510х80х219 |
| **Цена, руб** | **-** | **-** | **-** |

С уважением,

Начальник отдела продаж АО «СККМ» Веселов И.Г.

Тел. 8 (927) 015 18 95

mailto: [veselov@skkm.ru](mailto:veselov@skkm.ru)